道路工程材料HZ212001——在线考试复习资料2021版

一、多选题

1.水泥稳定土的干缩系数受( )等因素的影响。

A.粒料含量

B.矿物成分

C.水泥剂量

D.含水率

答案：ABCD

2.关于石灰的应用,说法正确的是( )。

A.为降低过火石灰的危害,石灰消解后,应将其在水中“陈伏”7天。

B.石灰主要用于配置建筑砂浆、抹面砂浆

C.石灰可与矿料、土拌合,应用于路面的基层或底基层

D.可用于长期潮湿的环境

答案：BC

3.水泥的细度测定方法主要有( )。

A.雷氏法

B.试饼法

C.筛析法

D.比表面积法

答案：CD

4.新拌水泥混凝土流动性测定方法主要有( )。

A.坍落度法

B.维勃稠度法

C.捣实因数试验

D.抗折试验

答案：ABC

5.沥青混合料马歇尔试验可以测定( )指标。

A.稳定度

B.流值

C.动稳定度

D.马歇尔模数

答案：ABD

6.确定最佳沥青用量初始值OAC1与( )指标有关。

A.空隙率

B.饱和度

C.稳定度

D.毛体积密度

答案：ABCD

7.SBS改性沥青的最大特点是使沥青的( )均有显著改善。

A.水稳定性

B.抗滑性

C.高温性能

D.低温性能

答案：CD

8.沥青混合料中沥青用量可以采用( )来表示。

A.沥青含量

B.粉胶比

C.油石比

D.沥青膜厚度

答案：AC

9.细集料的棱角性可采用( )法进行评定。

A.置换法

B.空隙率法

C.流动时间法

D.观察法

答案：BC

10.岩石的吸水性可以用 ( ) 来表征。

A.含水率

B.孔隙率

C.吸水率

D.保水率

答案：CD

11.以下结合料可以用于高等级路面基层的有( )。

A.石灰土

B.水泥稳定碎石

C.水泥稳定土

D.骨架密实式二灰粒料

答案：BD

12.石灰产生黏结性的有效成分是( )。

A.Ca(OH)2

B.Mg(OH)2

C.活性氧化钙

D.活性氧化镁

答案：CD

13.在进行水泥混凝土配合比设计时,单位用水量是根据( )确定的。

A.粗骨料品种

B.集料最大粒径

C.要求混凝土拌合物的流动性

D.水灰比

答案：ABC

14.在进行水泥混凝土配合比设计时,砂率是依据( )来确定的。

A.粗骨料类型

B.集料最大粒径

C.水灰比

D.要求混凝土拌合物的流动性

答案：ABC

15.沥青混合料的主要技术性质包括 ( )。

A.高温稳定性

B.低温抗裂性

C.耐久性

D.抗滑性

答案：ABCD

16.沥青混合料由于组成材料级配不同,压实后内部矿料颗粒分配状态及剩余空隙率不同等特点,可以形成( )的组成结构。

A.悬浮一密实

B.骨架一空隙

C.骨架一密实

D.骨架一悬浮

答案：ABC

17.沥青在施工和工程完成投入使用过程中,主要经受( )等多种因素的作用引起沥青老化。

A.热

B.氧

C.光

D.水

答案：ABCD

18.沥青针人度作为条件黏度,在测定时采用了( )的规定条件。

A.温度

B.标准针质量

C.贯入时间

D.沥青试样深度

答案：ABC

19.根据矿料级配曲线的形状,可划分为( ) 。

A.连续级配

B.开级配

C.半开级配

D.间断级配

答案：AD

20.按稳定材料的组成结构,无机结合料稳定材料分为( )。

A.悬浮密实型结构

B.骨架密实型结构

C.悬浮空隙结构

D.骨架空隙型结构

答案：ABD

21.岩石的体积构成包括( ) 。

A.岩石实体

B.空隙

C.闭口孔隙

D.开口孔隙

答案：ACD

22.大体积混凝土工程宜选用( )。

A.硅酸盐水泥

B.矿渣硅酸盐水泥

C.火山灰质硅酸盐水泥

D.粉煤灰硅酸盐水泥

答案：BCD

23.混凝土的变形主要有( )。

A.弹性变形

B.徐变变形

C.收缩变形

D.温度变形

答案：ABCD

24.混凝土的和易性是一项综合技术性质,包括( )等几个方面的含义。

A.流动性

B.捣实性

C.粘聚性

D.保水性

答案：ABCD

25.沥青混合料的高温稳定性,在实际工作中通过( )方法进行评价。

A.马歇尔试验

B.浸水马歇尔试验

C.车辙试验

D.劈裂试验

答案：AC

26.按沥青混合料压实后空隙率的大小分类,沥青混合料可以分为 ( )。

A.密级配沥青混合料

B.开级配沥青混合料

C.半开级配沥青混合料

D.连续级配沥青混合料

答案：ABC

27.在进行沥青混合料配合比设计时,需要验证以下哪些指标( )。

A.高温稳定性

B.低温抗裂性

C.水稳定性

D.抗滑性

答案：ABC

28. ( )指标可以表示沥青的感温性。

A.针入度

B.延度

C.软化点

D.针人度指数

答案：CD

29.反映集料级配的参数有( ) 。

A.分计筛余百分率

B.累计筛余百分率

C.通过百分率

D.细度模数

答案：ABC

30.按照岩石的形成条件可将岩石分为 ( ) 。

A.侵入岩

B.岩浆岩

C.沉积岩

D.变质岩

答案：BCD

二、判断题

31.Q215AF 表示屈服点为215Mpa,质量等级为A的沸腾钢。( )

答案：正确

32.无机结合料稳定材料整体性强,承载能力大,属于刚性材料。( )

答案：错误

33.水泥稳定材料强度形成主要取决于水泥水化硬化、离子交换反应和火山灰反应过程。( )

答案：正确

34.生产石灰的主要原料是以碳酸钙为主要成分的天然岩石。( )

答案：正确

35.按规范规定,硅酸盐水泥的初凝时间不小于45min。( )

答案：正确

36.在干燥环境中,水泥混凝土体积不会发生变化。( )

答案：错误

37.水泥混凝土的弹性模量随着其强度的提高而增加,但一般不呈线性关系。( )

答案：正确

38.紧急抢修的水泥混凝土工程宜采用铝酸盐水泥。( )

答案：正确

39.工程上通过最小水泥用量和最小水灰比两项指标控制混凝土耐久性。( )

答案：错误

40.碱性集料对石油沥青的吸附性强,而酸性集料对石油沥青的吸附性弱。( )

答案：正确

41.沥青混合料的冻融劈裂试验用于测定沥青混合料的抗拉强度。( )

答案：错误

42.沥青用量过少,或矿粉用量过多,会导致沥青混合料疏松、不易压实。( )

答案：正确

43.车辙试验和马歇尔试验都可以用来评价沥青混合料的高温稳定性。( )

答案：正确

44.全过程的沥青混合料配合比设计包括两个阶段:目标配合比设计阶段和生产配合比设计阶段。( )

答案：错误

45.劲度模量是表征沥青黏弹性的参数。( )

答案：正确

46.沥青中含蜡量愈高,其路用性能愈好。( )

答案：错误

47.通常采用洛杉矶磨耗试验机来测试集料的磨耗损失。( )

答案：正确

48.伸长率大的钢材,其冷弯性能一定好。( )

答案：错误

49.岩石的吸水率不大于饱水率。( )

答案：正确

50.二灰土可以用作高等级道路路面的基层及潮湿路基地段的底基层。( )

答案：错误

51.石料的毛体积包括石料实体、闭口孔隙和开口孔隙的体积。( )

答案：正确

52.在相同龄期时,养生温度越高,水泥稳定土的强度也越高。( )

答案：正确

53.集料含水率是烘干前后试样的质量差与烘干前试样质量的比值。( )

答案：错误

54.过火石灰用于建筑结构物中,使用时缺乏粘结力,但危害不大。( )

答案：错误

55.其它条件相同时,水灰比越大,水泥混凝土的强度越低。( )

答案：正确

56.C20表示水泥混凝土的的立方体抗压强度标准值fcu,k不小于20MPa。( )

答案：正确

57.砂率越大,水泥混凝土拌合物的坍落度越大。(     )

答案：错误

58.新拌和水泥混凝土的维勃稠度值越大,流动性就越小。( )

答案：正确

59.用沸煮法可以检验硅酸盐水泥的体积安定性是否良好。( )

答案：正确

60.碳素结构钢随牌号增大,强度和伸长率也随之增大。( )

答案：错误

61.OGFC混合料的设计空隙率为12%-18%,是半开级配沥青混合料,又称为排水性沥青混合料。( )

答案：错误

62.水泥稳定碎石适用于各种交通类别道路的基层和底基层。( )

答案：正确

63.寒冷地区的沥青混合料路面应选用黏度较高、劲度较高的沥青。( )

答案：错误

64.随水泥剂量的增加,水泥稳定土在不同龄期时的强度减小。( )

答案：错误

65.骨架—空隙结构的沥青混和料,粗骨料多,空隙率大。( )

答案：正确

66.为了延缓水泥的凝结时间,在生产水泥时必须掺入适量石灰作为缓凝剂。( )

答案：错误

67. 针入度指数(PI)值越大,表示沥青的感温性越差。( )

答案：正确

68.在组成材料确定的情况下,水泥混凝土拌合物的流动性随着单位用水量增加而增大。( )

答案：正确

69.标准黏度试验用来测定液体沥青的运动黏度。( )

答案：错误

70.坍落度越大,表示水泥混凝土拌合物的保水性越好。( )

答案：错误

71.沥青的劲度模量与弹性模量不同,是取决于温度和荷载作用时间而变化的参数。( )

答案：正确

72.硅酸盐水泥宜用于受海水、矿物水作用的工程。( )

答案：错误

73.我国道路石油沥青采用针入度划分等级。( )

答案：正确

74.水泥强度等级是通过胶砂强度试验后,根据强度(标准养护28天)来判定的。( )

答案：正确

75.集料的级配曲线横坐标采用对数坐标表示。( )

答案：正确

76.硅酸盐水泥的细度越细越好。( )

答案：错误

77.压碎指标越大,表示细集料越粗。( )

答案：错误

78.SMA混合料适用于任何等级的道路,特别适用于高速公路、重交通道路、交叉口、机场道路等。( )

答案：正确

79.砂的细度模数越大,则表明砂越细。( )

答案：错误

80.沥青混合料中粗集料是指粒径大于2.36mm的碎石、破碎砾石、筛选砾石及矿渣等。( )

答案：正确

81.石料的坚固性是采用快速冻融法来测定的。( )

答案：错误

82.悬浮一密实结构的沥青混合料具有较高的黏聚力,但内摩擦角较小,高温稳定性较差。( )

答案：正确

83.马歇尔稳定度试验的温度越高,测定的稳定度值愈大,流值愈小。( )

答案：错误

84.沥青玛蹄脂碎石是工程中常用的骨架一密实结构。( )

答案：正确

85.石油沥青的化学组分中沥青质含量越高,其软化点越高。( )

答案：正确

86.采用标准黏度计测定液体沥青黏度,若温度和孔径相同,沥青流出的时间越长,表示沥青的黏度越小。( )

答案：错误

87.集料的酸碱性是根据石料的PH值定的。( )

答案：错误

88.集料的磨耗值越高,表示集料的耐磨性越好。( )

答案：错误

89.石料的磨光值越高,表示其抗滑性越好。( )

答案：正确

90.不同级配的细集料可以有相同的细度模数。( )

答案：正确

三、单选题

91.水泥的主要生产工艺可以概括为( )。

A.一磨一烧

B.两磨一烧

C.两磨两烧

D.三磨两烧

答案：B

92.石油沥青的三组分分析法是采用( )。

A.蒸馏法

B.沉淀法

C.溶解—吸附法

D.氧化法

答案：C

93.针入度指数越大,表示沥青的感温性( )。

A.越小

B.越大

C.越敏感

D.不相关

答案：A

94.沥青25℃条件下针入度试验,要求标准针及附件总质量为( )。

A.50g

B.100g

C.150g

D.200g

答案：B

95.进行岩石的坚固性试验时,将岩石试样经( )多次浸泡与烘干循环后,评价其质量损失率或强度损失情况。

A.水

B.饱和碳酸钠溶液

C.饱和氯化钠溶液

D.饱和硫酸钠溶液

答案：D

96.我国南方夏季大体积混凝土施工宜优先选择的外加剂是( )。

A.膨胀剂

B.速凝剂

C.早强剂

D.缓凝剂

答案：D

97.沥青混合料车辙试验的评价指标为( )。

A.稳定度

B.残留稳定度

C.动稳定度

D.残留强度比

答案：C

98.沥青与哪种性质的集料的粘附性最好( )。

A.酸性

B.碱性

C.中性

D.都好

答案：B

99.我国现行国标规定,评价沥青混合料高温稳定性的试验是( )。

A.延度试验

B.针入度试验

C.马歇尔稳定度试验

D.水煮法

答案：C

100.( )既可以反映沥青的感温性,又可以划分沥青的胶体结构。

A.针入度

B.软化点

C.延度

D.针入度指数

答案：D

101.( )是在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌和用水量的外加剂。

A.减水剂

B.缓凝剂

C.早强剂

D.引气剂

答案：A

102.路面水泥混凝土配合比设计是以( )为指标。

A.抗压强度

B.轴心抗压强度

C.弯拉强度

D.劈裂抗拉强度

答案：C

103.水硬性胶凝材料是( )。

A.只能在水中凝结硬化而不能在空气中凝结硬化

B.只能在空气中凝结硬化而不能在水中凝结硬化

C.既能在空气中凝结硬化又能在水中凝结硬化

D.既不能在空气中也不能在水中凝结硬化

答案：C

104.岩石的吸水率与保水率有什么关系( )。

A.吸水率=保水率

B.吸水率>=保水率

C.吸水率=<保水率

D.不确定

答案：C

105.确定细集料细度模数时,计算公式Mf=[(A0.16+ A0.315+ A0.63+ A1.25+ A2.5)- 5A5]÷(100- A5)中,Ai为各筛的(   )。

A.分计筛余量

B.分计筛余百分率

C.累计筛余百分率

D.通过百分率

答案：C