钢筋混凝土结构TM212008——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.整浇梁板结构中的连续梁,其跨中截面和支座截面应分别按( )计算。

A.矩形截面和矩形截面

B.矩形截面和T形截面

C.T形截面和矩形截面

D.T形截面和T形截面

答案：C

2.钢筋混凝土现浇板中分布钢筋的主要作用不是( )。

A.承受两个方向的弯矩

B.将板面荷载均匀地传给受力钢筋

C.形成钢筋网片固定受力钢筋

D.抵抗温度和收缩应力

答案：A

3.计算等截面受弯构件挠度时,刚度应采用( )

A.同号弯矩区段内最大刚度;

B.同号弯矩区段内最大弯矩截面的刚度;

C.平均刚度;

D.构件各截面的实际刚度。

答案：B

4.为了减小钢筋混凝土构件裂缝宽度,可采用( )的方法来解决。

A.减小构件截面尺寸

B.增加混凝土保护层厚度

C.以等面积的粗钢筋代替细钢筋

D.以等面积的细钢筋代替粗钢筋

答案：D

5.素混凝土构件的实际抗扭承载力是( )

A.等于按弹性方法确定的

B.等于按塑性方法确定的

C.大于按塑性方法确定的,小于按弹性方法确定的

D.大于按弹性方法确定的,小于按塑性方法确定的

答案：D

6.钢筋混凝土纯扭构件,受扭纵筋和箍筋强度比为,当构件破坏时,( )

A.纵筋和箍筋都能达到屈服强度

B.仅纵筋达到屈服强度

C.仅箍筋达到屈服强度

D.箍筋和纵筋都不能达到屈服强度

答案：A

7.轴心受压构件的稳定系数主要与( )有关。

A.混凝土强度

B.配筋率

C.长细比

D.荷载

答案：C

8.螺旋箍筋柱核心截面的直径是按( )确定的。

A.螺旋箍筋的内表面;

B.螺旋箍筋的外表面;

C.螺旋箍筋直径的一半;

D.纵向钢筋的形心处。

答案：A

9.钢筋混凝土梁剪切破坏的剪压区多发生在( )。

A.弯矩最大截面

B.剪力最大截面

C.弯矩和剪力都较大截面

D.剪力较大,弯矩较小的截面

答案：C

10.受弯斜截面承载力计算时,验算最小配箍率的目的是,防止发生( )。

A.斜拉破坏

B.斜压破坏

C.剪压破坏

D.受弯破坏

答案：A

11.梁的斜截面承载力包括( )。

A.斜截面抗剪承载力

B.斜截面抗弯承载力

C.斜截面抗压承载力

D.A和B

答案：D

12.防止梁发生斜压破坏最有效得措施是( )。

A.增加钢筋

B.增加弯起筋

C.增加腹筋

D.增加截面尺寸

答案：D

13.在钢筋混凝土受弯构件中,纵向受拉钢筋屈服与受压区边缘混凝土压碎同时发生的破坏为( )。

A.适筋破坏

B.超筋破坏

C.少筋破坏

D.界限破坏

答案：D

14.在T型截面梁的正截面承载力计算中,假定在受压翼缘计算宽度范围内( )。

A.压应力均匀分布

B.压应力按抛物线型分布

C.压应力按三角形分布

D.压应力局部均匀分布,局部非均匀分布

答案：A

15.在T形截面梁的正截面承载力计算中,当,则该截面属于( )。

A.第一类T形截面

B.第二类T形截面

C.两类T形截面的界限

D.无法判断

答案：A

16.受弯构件正截面设计时,当时应( )。

A.提高钢筋级别

B.增加钢筋用量

C.增加截面尺寸

D.增加箍筋用量

答案：C

17.荷载效应的基本组合是指( )。

A.永久荷载效应与可变荷载效应、偶然荷载效应的组合

B.永久荷载效应与可变荷载效应的组合

C.永久荷载效应与偶然荷载效应的组合

D.仅考虑永久荷载效应的组合

答案：B

18.钢筋的强度标准值应不低于以下何值的保证率?( )

A.100%

B.98%

C.95%

D.90%

答案：C

19.下列( )状态应按正常使用极限状态验算。

A.结构作为刚体失去平衡

B.影响耐久性能的局部损坏

C.因过度的塑性变形而不适于继续承载

D.构件失去稳定

答案：B

20.确定混凝土强度等级的依据是立方体抗压强度,其标准试件的尺寸是(   )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

21.对于两跨连续梁,( )

A. 活荷载两跨满布时,各跨跨中正弯矩最大

B. 活荷载两跨满布时,各跨跨中负弯矩最大

C. 活荷载单跨布置时,中间支座负弯矩最大

D. 活荷载单跨布置时,另一跨跨中负弯矩最大

答案：D

22.承受均布荷载的钢筋混凝土五跨连续梁(等跨),在一般情况下,由于塑性内力重分布的结果,而使( )

A. 跨中弯矩减少,支座弯矩增加

B. 跨中弯矩增大,支座弯矩减小

C. 支座弯矩和跨中弯矩都增加

D. 支座弯矩和跨中弯矩都减小

答案：B

23.计算等截面受弯构件挠度时,刚度应采用( )

A. 同号弯矩区段内最大刚度;

B. 同号弯矩区段内最大弯矩截面的刚度;

C. 平均刚度;

D. 构件各截面的实际刚度。

答案：B

24.提高受弯构件截面刚度最有效的措施是( )

A. 提高截面高度

B. 提高截面配筋率

C. 提高钢筋级别

D. 提高混凝土强度等级

答案：A

25.素混凝土构件的实际抗扭承载力是( )

A. 等于按弹性方法确定的

B. 等于按塑性方法确定的

C. 大于按塑性方法确定的,小于按弹性方法确定的

D. 大于按弹性方法确定的,小于按塑性方法确定的

答案：D

26.《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件所采用的计算模式是( )

A. 混凝土承载力及钢筋承载力均考虑相关关系

B. 混凝土承载力及钢筋承载力均不考虑相关关系

C. 混凝土承载力不考虑相关关系,钢筋承载力考虑相关关系

D. 混凝土承载力考虑相关关系,钢筋承载力不考虑相关关系

答案：D

27.钢筋混凝土偏心受压构件,其大小偏心受压的根本区别是( )

A. 截面破坏时,受拉钢筋是否屈服

B. 截面破坏时,受压钢筋是否屈服

C. 偏心距的大小

D. 受压一侧混凝土是否达到极限压应变值

答案：B

28.螺旋箍筋约束混凝土抗压强度提高的原因是( )。

A. 螺旋箍筋参与了受压

B. 螺旋箍筋使混凝土密实

C. 螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形

D. 螺旋箍筋使混凝土不出现微裂缝

答案：C

29.受弯构件斜截面破坏的主要形态中,就抗剪承载能力而言( )。

A. 斜拉破坏>剪压破坏>斜压破坏

B. 剪压破坏>斜拉破坏>斜压破坏

C. 斜压破坏>剪压破坏>斜拉破坏

D. 剪压破坏>斜压破坏>斜拉破坏

答案：C

30.钢筋混凝土梁剪切破坏的剪压区多发生在( )。

A. 弯矩最大截面

B. 剪力最大截面

C. 弯矩和剪力都较大截面

D. 剪力较大,弯矩较小的截面

答案：C

31.连续梁在主要为集中荷载作用下,计算抗剪承载力时,剪跨比可采用( )。

A. 计算剪跨比

B. 广义剪跨比

C. 计算剪跨比和广义剪跨比的较大值

D. 计算剪跨比和广义剪跨比的较小值

答案：A

32.在梁的受拉区,纵向受拉钢筋的弯起点应该设在按正截面承载力被充分利用截面以外处,原因是(   )。

A. 保证正截面受弯承载力

B. 保证斜截面受剪承载力

C. 控制斜裂缝宽度

D. 保证斜截面受弯承载力

答案：D

33.下列破坏类型中,不属于受弯构件正截面破坏类型的是( )。

A. 适筋破坏

B. 超筋破坏

C. 少筋破坏

D. 部分超筋破坏

答案：D

34.在T型截面梁的正截面承载力计算中,假定在受压翼缘计算宽度范围内( )。

A. 压应力均匀分布

B. 压应力按抛物线型分布

C. 压应力按三角形分布

D. 压应力局部均匀分布,局部非均匀分布

答案：A

35.关于混凝土保护层厚度的说法下列错误的是( )。

A. 与环境类别有关

B. 与构件类型有关

C. 与混凝土等级有关;

D. 指纵向受力钢筋的表面至混凝土边缘的距离

答案：D

36.在T形截面梁的正截面承载力计算中,当,则该截面属于( )。

A. 第一类T形截面

B. 第二类T形截面

C. 两类T形截面的界限

D. 双筋截面

答案：B

37.下列情况属于超出正常使用极限状态的有( )。

A. 雨蓬倾覆

B. 楼面板在人行走时振动较大

C. 挡土墙滑移

D. 连续梁出现一定数量的塑性铰形成机动体系而破坏

答案：B

38.下列作用中,不属于可变荷载范畴的是( )。

A. 楼面活荷载

B. 风荷载

C. 雪荷载

D. 撞击力或爆炸力

答案：D

39.荷载效应的基本组合是指( )。

A. 永久荷载效应与可变荷载效应、偶然荷载效应的组合

B. 永久荷载效应与可变荷载效应的组合

C. 永久荷载效应与偶然荷载效应的组合

D. 仅考虑永久荷载效应的组合

答案：B

40.混凝土各强度标准值之间的关系是( )。

A.

B.

C.

D.

答案：A

41.整浇梁板结构中的连续梁,其跨中截面和支座截面应分别按( )计算。

A.矩形截面和矩形截面

B.矩形截面和T形截面

C.T形截面和矩形截面

D.T形截面和T形截面

答案：C

42.按弹性理论计算钢筋混凝土连续粱板内力时,采用折算荷载的原因是( )。

A.简化计算,修正忽略抗扭刚度的误差

B.考虑在计算简图中取支座中点间距为跨长

C.考虑板和次梁荷载的随机性

D.考虑板和次梁施工尺寸的误差

答案：A

43.钢筋混凝土梁在正常使用荷载下( )

A.通常是带裂缝工作的

B.通常是不带裂缝工作的

C.一旦出现裂缝,裂缝贯通全截面

D.一旦出现裂缝,沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽

答案：A

44.在下列减小钢筋混凝土构件裂缝宽度的措施中,不正确的是( )

A.增加钢筋用量

B.增加截面尺寸

C.采用直径粗的钢筋

D.采用直径较细的钢筋

答案：C

45.钢筋混凝土T形截面剪扭构件可划分矩形块计算,此时( )

A.腹板承受全部的剪力和扭矩

B.翼缘承受全部的剪力和扭矩

C.截面的全部剪力由腹板承受,截面的全部扭矩由腹板和翼缘共同承受

D.截面的全部扭矩由腹板承受,截面的全部剪力由腹板和翼缘共同承受

答案：C

46.抗扭纵筋在梁截面中应( )

A.上部布置

B.下部布置

C.上部、下部布置

D.沿周边均匀布置

答案：D

47.钢筋混凝土大偏心受压构件的破坏特征是( )

A.远离纵向压力一侧的钢筋受拉屈服,随后另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎

B.远离纵向压力一侧的钢筋应力不定,而另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎

C.靠近纵向压力一侧的钢筋受拉屈服,随后另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎

D.靠近纵向压力一侧的钢筋应力不定,而另一侧钢筋受压屈服,砼被压碎

答案：A

48.轴心受压构件的稳定系数主要与( )有关。

A.混凝土强度

B.配筋率

C.长细比

D.荷载

答案：C

49.受弯斜截面抗剪承载力计算公式时根据( )破坏建立的。

A.斜拉破坏

B.斜压破坏

C.剪压破坏

D.受弯破坏

答案：C

50.受弯构件斜截面破坏的主要形态中,就变形能力而言( )。

A.斜拉破坏>剪压破坏>斜压破坏

B.剪压破坏>斜拉破坏>斜压破坏

C.斜压破坏>剪压破坏>斜拉破坏

D.剪压破坏>斜压破坏>斜拉破坏

答案：D

51.受弯构件斜截面破坏的主要形态中,就抗剪承载能力而言( )。

A.斜拉破坏>剪压破坏>斜压破坏

B.剪压破坏>斜拉破坏>斜压破坏

C.斜压破坏>剪压破坏>斜拉破坏

D.剪压破坏>斜压破坏>斜拉破坏

答案：C

52.下列关于梁内箍筋作用的叙述中,其中不对的是( )。

A.增强构件抗弯能力

B.增强构件抗剪能力

C.稳定钢筋骨架

D.增加构件抗扭能力

答案：A

53.提高受弯构件正截面承载力最有效的方法是( )。

A.提高混凝土强度

B.增加保护层厚度

C.增加截面高度

D.增加截面宽度

答案：C

54.钢筋混凝土受拉区边缘混凝土达到下述哪一种情况时,开始出现裂缝?( )

A.达到混凝土实际的轴心抗拉强度

B.达到混凝土轴心抗拉强度设计值

C.达到混凝土混凝土弯曲受拉时的极限拉应变值

D.达到混凝土轴心抗拉强度标准值

答案：C

55.在进行钢筋混凝土双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算时,要求受压区高度,的原因是( )。

A.为了保证计算简图的简化

B.为了保证不发生超筋破坏

C.为了保证梁发生破坏时受压钢筋能够屈服

D.为了保证梁发生破坏时受拉钢筋能够屈服

答案：C

56.下列破坏类型中,不属于受弯构件正截面破坏类型的是( )。

A.适筋破坏

B.超筋破坏

C.少筋破坏

D.部分超筋破坏

答案：D

57.混凝土各项强度指标的基本代表值是( )。

A.轴心抗压强度标准值

B.立方体抗压强度标准值

C.轴心抗压强度平均值

D.立方体抗压强度平均值

答案：B

58.下列各项中( )达到承载能力极限状态。

A.轴心受压柱丧失稳定性

B.影响外观的变形

C.令人不适的振动;

D.影响耐久性能的局部损坏

答案：A

59.下列作用中,不属于可变荷载范畴的是( )。

A.楼面活荷载

B.风荷载

C.雪荷载

D.撞击力或爆炸力

答案：D

60.无明显屈服点的钢筋,其强度设计依据是( )。

A.抗拉强度

B.最大应变对应的应力

C.条件屈服强度

D.0.9倍抗拉强度

答案：C

二、多选题

61.关于单向板肋梁楼盖的结构平面布置,下列叙述正确的是( )。

A.单向板肋梁楼盖的结构布置一般取决于建筑功能要求,在结构上应力求简单、整齐、经济适用。

B.柱网尽量布置成长方形或正方形。

C.主梁有沿横向和纵向两种布置方案,沿横向布置主梁,房屋空间刚度较差,而且限制了窗洞的高度。

D.梁格布置尽可能是等跨的,且边跨最好比中间跨稍小(约在10%以内)。

答案：ABD

62.单向板肋梁楼盖按弹性理论计算时,连续梁、板的跨数应按( )确定。

A.对于各跨荷载相同,其跨数超过五跨的等跨等截面连续梁、板将所有中间跨均以第三跨来代替。

B.对于超过五跨的多跨连续梁、板,可按五跨来计算其内力。

C.当梁板跨数少于五跨时,按五跨来计算内力。

D.当梁板跨数少于五跨时,按实际跨数计算。

答案：ABD

63.偏心受压构件什么时候可以不考虑二阶效应( )。

A.M1/M2不大于0.9

B.轴压比不大于0.9

C.长细比需满足lc/i<34-12M1/M2

D.小偏心受压破坏

答案：ABC

64.下面对混凝土受弯构件的构造要求叙述正确的是( )

A.梁中上部受压钢筋的间距需大于30mm以及1.5倍钢筋直径

B.腰筋的间距不能大于200mm

C.板的分布钢筋的配筋率没有要求

D.架立钢筋就是受压钢筋

答案：AB

65.钢筋与混凝土之间的粘结力组成有( )

A.胶合力

B.摩擦力

C.咬合力

D.作用力与反作用力

答案：ABC

66.塑性铰的转动限度主要取决于( )。

A.钢筋种类

B.配筋率

C.混凝土的极限压缩变形

D.截面尺寸

答案：ABC

67.钢筋混凝土超静定结构的内力重分布的说法哪些是正确的( )。

A.对于n次超静定钢筋混凝土多跨连续梁,可出现n+1个塑性铰。

B.钢筋混凝土超静定结构中某一截面的“屈服”,并不是结构的破坏,而其中还有强度储备可以利用。

C.超静定结构的内力重分布贯穿于裂缝产生到结构破坏的整个过程。

D.从开裂到第一个塑性铰出现这个阶段的内力重分布幅度较大。

答案：BC

68.偏心受压破坏类型有( )

A.受拉破坏

B.受压破坏

C.适筋破坏

D.少筋破坏。

答案：AB

69.下面对混凝土受弯构件的构造要求叙述正确的是( )

A.梁中常用的受力钢筋直径一般为10到28mm

B.一般梁中下部钢筋至少有两根伸入支座

C.板的分布钢筋应布置在受力钢筋的上侧

D.梁中的腰筋属于受力钢筋。

答案：ABC

70.以下为混凝土结构优点的是( )

A.可模性好

B.耐火性能好

C.耐久性能好

D.结构整体性好,就地取材

答案：ABCD

71.单向板肋梁楼盖按弹性理论计算时,对于板和次梁不论其支座是墙还是梁,均视为铰支座,由此引起的误差可在计算时所取的( )加以调整。

A.跨度

B.荷载

C.剪力值

D.弯矩值

答案：ABD

72.关于单向板肋梁楼盖的结构平面布置,下列叙述正确的是( )。

A.单向板肋梁楼盖的结构布置一般取决于建筑功能要求,在结构上应力求简单、整齐、经济适用。

B.柱网尽量布置成长方形或正方形。

C.主梁有沿横向和纵向两种布置方案,沿横向布置主梁,房屋空间刚度较差,而且限制了窗洞的高度。

D.梁格布置尽可能是等跨的,且边跨最好比中间跨稍小(约在10%以内)。

答案：ABD

73.下面对偏心受压构件描述正确的有( )

A.大偏心受压构件肯定有受拉区

B.小偏心受压构件可能有受拉区

C.小偏心受压构件肯定全部受压

D.大偏心受压构件肯定全部受压。

答案：AB

74.下面对混凝土受弯构件的构造要求叙述正确的是( )

A.梁中下部受拉钢筋的间距需大于25mm以及钢筋直径,

B.当腹板高度大于450mm需配置腰筋,

C.板的分布钢筋应布置在受力钢筋的下侧,

D.梁中的拉筋不属于受力钢筋。

答案：ABD

75.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是( )

A.钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体

B.钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏

C.两者能起化学反应

D.两者有摩擦力

答案：AB

三、判断题

76.《混凝土规范》对剪扭构件采用的计算模式是混凝土承载力及钢筋承载力均考虑相关关系。( )

答案：错误

77.轴向压力的存在对于偏心受压构件的斜截面抗剪能力是有提高的, 但是不是无限制的。( )

答案：正确

78.小偏心受压情况下, 随着 N 的增加, 正截面受弯承载力随之减小。( )

答案：正确

79.为了防止钢筋混凝土梁发生斜截面承载力不足,应在梁中布置箍筋或箍筋和弯起钢筋。( )

答案：正确

80.纵筋的多少只影响梁的正截面承载力,不会影响斜截面承载力。( )

答案：错误

81.受弯构件承载力计算中,假定不考虑混凝土的抗拉强度。( )

答案：正确

82.相对受压区高度与配筋率的大小有关,一般的,配筋率越大,相对受压区高度越小。( )

答案：正确

83.结构上的永久作用的值在使用期间内不随时间变化。( )

答案：错误

84.小偏心受压情况下, 随着 N 的增加, 正截面受弯承载力随之减小。( )

答案：正确

85.大偏心受拉构件存在混凝土受压区。( )

答案：正确

86.纵筋的多少只影响梁的正截面承载力,不会影响斜截面承载力。( )

答案：错误

87.钢筋混凝土梁中,纵筋的截断位置应在钢筋的理论不需要点处。( )

答案：错误

88.结构的承载力极限状态和正常使用极限状态计算中,都应采用荷载设计值,因为这样偏于安全。( )

答案：错误

89.受弯构件斜截面破坏的主要形态中:斜拉破坏和斜压破坏为脆性破坏,剪压破坏为延性破坏。( )

答案：错误

90.适筋梁破坏时,钢筋应变和压区边缘混凝土应变满足:。( )

答案：正确