土木工程材料TM211006——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.下列有关白色和彩色硅酸盐水泥的内容,哪一项是错误的?( )

A.白水泥的白度应不低于87

B.白水泥的性质与硅酸盐水泥相近

C.彩色水泥中的颜料应为耐酸颜料

D.颜料一般在磨制水泥时加入

答案：C

2.抗压强度大于(或大大高于)抗拉强度的材料通常属于( )

A.塑性材料

B.脆性材料

C.弹性材料

D.韧性材料

答案：B

3.下列属于气硬性胶凝材料的是( )。

A.石灰

B.水泥

C.沥青

D.塑料

答案：A

4.消石灰粉的主要成分是( )。

A.CaO

B.Ca(OH)2

C.Ca(HCO3)2

D.Ca(OH)2+H2O

答案：B

5.水玻璃的硬化过程是因为在空气中吸收了( )而逐渐干燥硬化的。

A.水

B.氧气

C.二氧化碳

D.惰性气体

答案：C

6.高铝水泥是一种 ( ) 的水泥。

A.快硬、早强

B.耐酸、耐水、耐盐类腐蚀

C.耐高温

D.A+B+C

答案：D

7.对混凝土拌合物流动性影响最大的因素是( )

A.砂率

B.用水量

C.骨料的级配

D.水泥品种

答案：B

8.对直接承受动荷载而且在负温下工作的重要结构用钢应特别注意选用( )。

A.屈服强度高的钢材

B.冲击韧性好的钢材

C.延伸率好的钢材钢材

D.冷弯性能好的

答案：B

9.下列属于热加工工艺的是( )。

A.正火

B.冷弯

C.冷拉

D.焊接

答案：A

10.钢材分为沸腾钢、半镇静钢和镇静钢等,是以( )为依据进行划分的。

A.冶炼方法

B.脱氧程度

C.钢材质量

D.含碳量

答案：B

11.采用泵送混凝土施工时,首选的外加剂通常是( )。

A.减水剂

B.引气剂

C.缓凝剂

D.早强剂

答案：A

12.在下列因素中,影响混凝土耐久性最重要的就是( )。

A.水泥用量

B.骨料级配

C.混凝士的强度

D.混凝士的密实度

答案：D

13.选用水泥的主要技术指标是()。

A.硬度

B.坍落度

C.强度

D.碱含量

答案：C

14.材料在水中吸收水分的性质称为()。

A.吸水性

B.吸湿性

C.耐水性

D.渗透性

答案：A

15.仅能用于砌筑填充墙的是( )

A.烧结普通砖

B.烧结多孔砖

C.烧结空心砖

D.烧结煤矸石砖

答案：C

16.木材在进行加工使用前,应预先将其干燥至含水达( )

A.纤维饱和点

B.平衡含水率

C.标准含水率

D.饱和含水率

答案：B

17.凡涂在建筑物或构件表面的砂浆,可统称为()。

A.砌筑砂浆

B.抹面砂浆

C.混合砂浆

D.防水砂浆

答案：B

18.钢筋经冷拉和时效处理后,其性能的变化中,以下何种说法是不正确的?( )

A.屈服强度提高

B.抗拉强度提高

C.断后伸长率减小

D.冲击吸收功增大

答案：D

19.与硅酸盐水泥比较,铝酸盐水泥()的下列性质中哪一项不正确?

A.水化热大,早期强度增长快,长期强度有降低趋势

B.抗硫酸盐侵蚀性强

C.硬化后有较高的耐热性

D.最适宜的硬化温度为30℃以上

答案：D

20.生石灰消解反应的特点是( )

A.放出大量热且体积大大膨胀

B.吸收大量热且体积大大膨胀

C.放出大量热且体积收缩

D.吸收大量热且体积收缩

答案：A

21.烧结普通砖的标准尺寸为( )

A.240mm×115mm×53mm

B.240mm×115mm×90mm

C.240mm×150mm×53mm

D.240mm×150mm×90mm

答案：A

22.粉煤灰水泥(矿渣、火山灰水泥)耐腐蚀性较强,其主要原因是水泥石中( )。

A.氢氧化钙含量少

B.氢氧化钙含量多

C.水化铝酸钙含量少

D.A+C

答案：D

23.配制混凝土时,限定最大W/C和最小水泥用量值是为了满足( )

A.流动性要求

B.强度要求

C.耐久性要求

D.①+②+③

答案：C

24.混凝土配合比设计中,水胶比的值是根据混凝土的()要求来确定的。

A.强度及耐久性

B.强度

C.耐久性

D.和易性与强度

答案：A

25.钢材在受力变形时,会经历一个应力却没有较大增加但变形却有明显增加的阶段,这个阶段称为( )

A.弹性阶段

B.屈服阶段

C.强化阶段

D.颈缩阶段

答案：B

26.下列不是钢筋防锈方法的是( )

A.表面喷涂防火涂料

B.表面刷防腐涂料

C.表面镀锌

D.限制氯盐外加剂的使用

答案：A

27.强碱对水泥石的腐蚀是( )

A.膨胀腐蚀

B.收缩腐蚀

C.溶解性腐蚀

D.溶出性腐蚀

答案：A

28.材料的耐水性指材料( )而不破坏,其强度也不显著降低的性质。

A.在水作用下

B.在压力水作用下

C.长期在饱和水作用下

D.长期在湿气作用下

答案：C

29.木材具有的特性是( )

A.各向同性

B.各向异性

C.强度高

D.密度大

答案：B

30.石灰熟化时的特点是( )

A.体积膨胀大

B.体积收缩大

C.体积不变化

D.体积略有收缩

答案：A

31.钢材中( )的含量过高,将导致其热脆现象发生。

A.碳

B.磷

C.硫

D.硅

答案：C

32.普通混凝土的强度等级是以具有95%强度保证率的多少天的立方体抗压强度代表值来定的( )

A.3、7、28

B.3、28

C.7、28

D.28

答案：D

33.大体积混凝土工程应选用( )

A.硅酸盐水泥

B.高铝水泥

C.矿渣水泥

D.硫铝酸盐水泥

答案：C

34.石膏制品具有良好的抗火性是因为( )。

A.石膏结构致密

B.石膏化学稳定性好,高温不分解

C.石膏遇火时脱水,在表面形成水蒸气和隔热层

D.石膏凝结硬化快

答案：C

35.水泥浆在混凝土材料中,硬化前和硬化后是起()作用。

A.胶结

B.润滑和胶结

C.填充

D.润滑和填充

答案：B

36.HRB335表示( )钢筋。

A.冷轧带肋

B.热轧光面

C.热轧带肋

D.余热处理钢筋

答案：C

37.硅酸盐水泥在最初四周内的强度实际上是由什么决定的( )

A.C3S

B.C2S

C.C3A

D.C4AF

答案：A

38.用于砌筑基础的砂浆,在选择胶凝材料时,应以( )

A.水泥为主

B.石灰为主

C.石膏为主

D.粉煤灰为主

答案：A

39.普通建筑石膏的强度较低,是因为其调制浆体时的需水量( )

A.大

B.小

C.中等

D.可大可小

答案：A

40.测定砂浆抗压强度的标准试件尺寸是( )

A.70.7×70.7×70.7mm

B.100×100×100mm

C.40×40×160mm

D.150×150×150mm

答案：A

41.石灰浆体在空气中逐渐硬化,主要是由( ) 作用来完成的。

A.碳化和熟化

B.结晶和陈伏

C.熟化和陈伏

D.结晶和碳化

答案：D

42.建筑石膏在使用时经常加入柠檬酸,目的是( )。

A.缓凝

B.促凝

C.提高

D.提高耐久性

答案：A

43.( )浆体在凝结硬化过程中,体积发生微小膨胀。

A.石灰

B.石膏

C.水玻璃

D.水泥

答案：B

44.影响混凝土强度最大的因素是( )

A.砂率

B.W/C

C.骨料的性质

D.施工工艺

答案：B

45.材料的孔隙率的大小一般来说对材料的()没有影响。

A.强度与导热性

B.密度

C.抗冻性

D.抗渗性

答案：B

46.下列不是建筑石膏特性的是( )。

A.凝结硬化快

B.耐水性差

C.防火性差

D.强度低

答案：C

47.关于材料的导热系数,以下哪个不正确?

A.表观密度小,导热系数小

B.含水率高,导热系数大

C.孔隙不连通,导热系数大

D.固体比空气导热系数大

答案：C

48.配制混凝土时,在条件允许的情况下,应尽量选择( )

A.最大粒径小,空隙率大的粗骨料

B.最大粒径大,空隙率小的粗骨料

C.最大粒径小,空隙率小的粗骨料

D.最大粒径大,空隙率大的粗骨料

答案：B

49.矿渣水泥适合于( )

A.有抗硫酸盐侵蚀要求的混凝土工程

B.低温施工的混凝土工程

C.寒冷地区与水接触混凝土工程

D.抗碳化性要求高的混凝土工程

答案：A

50.抗渗性较好的是( )

A.矿渣水泥

B.粉煤灰水泥

C.火山灰水泥

D.高铝水泥

答案：C

51.高铝水泥标号表示的强度的龄期是( )。

A.1d

B.3d

C.7d

D.28d

答案：B

52.水泥粉磨时,加入石膏的目的是( )。

A.助磨

B.减少收缩变形

C.调节凝结时间

D.早强

答案：C

53.材料在空气中能吸收空气中水分的能力称为( )。

A.吸水性

B.吸湿性

C.耐水性

D.渗透性

答案：B

54.对出厂日期超过3个月的过期水泥的处理方法是( )

A.原强度等级使用

B.降级使用

C.重新鉴定强度等级

D.判为废品

答案：C

55.开口孔隙率越大,材料的( )

A.耐水性越好

B.抗冻性越好

C.耐水性越差

D.强度越高

答案：C

56.憎水性材料( )

A.不能用于防水工程中

B.只能用于防水工程中

C.可用于防水工程中

D.建筑工程中很少用

答案：C

57.钢材的质量等级由差到好的顺序是( )

A.A-B-C-D-E

B.E-D-C-B-A

C.钢材没有质量等级之分

D.一般的钢材没有A级

答案：A

58.下列环境中,( )的木材存放时间比较短,容易腐朽。

A.长期浸泡在水中

B.长期悬挂在半空中

C.自然存放在空气里

D.经常需要在水中和空气中交替使用

答案：D

59.钢结构设计中,钢材强度取值的依据是( )

A.屈服强度

B.抗拉强度

C.弹性极限

D.屈强比

答案：A

60.建筑石膏的主要化学成分是( )。

A.CaSO2

B.CaSO3

C.CaSO4

D.Ca(OH)2

答案：C

二、多选题

61.石灰硬化所包含的过程有( )

A.水化

B.干燥

C.结晶

D.碳化

E.膨胀

答案：CD

62.下列叙述正确的是( )

A.憎水性材料湿润边角>90度

B.钢筋是憎水材料

C.大多数木材是亲水材料

D.亲水材料表面作憎水处理,可提高抗水性能

E.亲水材料湿润边角≥90度

答案：ABCD

63.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是含有过量的( )

A.游离氧化钠

B.游离氧化镁

C.游离氧化钙

D.氧化硅

E.石膏

答案：BCE

64.评价钢材塑性指标是( )。

A.伸长率

B.冷弯性能

C.屈服强度

D.断面收缩率

E.冲击韧性

答案：ABD

65.有关普通水泥混凝土的叙述,下列哪些正确?( )

A.在混凝土中,除水泥以外,骨料与水的重量约占总用量的80%

B.在钢混凝土结构中,混凝土承受压力,钢筋承受拉力

C.混凝土与钢筋的热膨胀系数大致相同

D.普通混凝土的干表观密度与烧结普通砖相同

E.普通混凝土一般由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水组成。

答案：ABCE

66.改善混凝土拌合物的和易性,可采取以下措施( )

A.采用合理砂率

B.选择最大粒径比较大的粗骨料

C.选择合理的砂石级配

D.加入减水剂

E.不宜加减水剂

答案：ABCD

67.水灰比是影响什么的因素( )

A.和易性

B.强度

C.抗渗性

D.抗冻性

E.抗侵蚀性

答案：ABCDE

68.生产硅酸盐水泥的主要原料是( )

A.石灰石

B.生石灰

C.粘土

D.熟石灰

E.铁矿石

答案：ACE

69.硅酸盐水泥的特性有( )

A.强度高

B.抗冻性好

C.耐腐蚀性好

D.耐热性好

E.水化热低

答案：AB

70.材料吸水后,其( )

A.密度值变大

B.体积密度值变大

C.导热系数值变大

D.孔隙率值变大

E.强度值变大

答案：BC

71.下列哪些是和易性指标( )

A.强度

B.保水性

C.粘聚性

D.体积安定性

E.流动性

答案：BCE

72. 烧结普通砖的技术性能指标包括( )

A.尺寸

B.强度

C.抗风化性能

D.石灰爆裂

E.泛霜

答案：ABCDE

73.影响混凝土强度的最主要因素是( )

A.骨料的影响

B.掺加外加剂的影响

C.水泥的强度等级

D.养护条件

E.水灰比

答案：ABCDE

74.钢材腐蚀的主要原因是( )

A.物理腐蚀

B.化学腐蚀

C.电化学腐蚀

D.生物腐蚀

E.大气腐蚀

答案：BC

75.按水泥的性质及用途可化分为( )

A.硅酸盐水泥

B.铝酸盐水泥

C.特种水泥

D.通用水泥

E.专用水泥

答案：CDE

76.混凝土在非荷载作用下的变形有( )

A.化学收缩

B.干湿变形

C.温度变形

D.徐变

E.拉伸变形

答案：ABC

77.常用的活性混合材料有( )

A.石灰

B.石膏

C.粒化高炉矿渣

D.火山灰

E.粉煤灰

答案：CDE

78.高铝水泥具有的特点有( )

A.水化热低

B.早期强度增长快

C.耐高温

D.不耐碱

E.不耐高温

答案：BCD

79.硅酸盐水泥熟料的矿物组成是( )

A.Ca(OH)2

B.C3S

C.C2S

D.C4AF

E.C3A

答案：BCDE

80.相同种类的几种材料进行比较时,一般是表观密度大者,其( )

A.强度低

B.强度高

C.比较密实

D.空隙率大

E.比较疏松

答案：BC

81.影响混凝土拌和物和易性的主要因素是( )

A.外加剂

B.W/C

C.水泥用量

D.水泥标号

E.砂率

答案：ABE

82.有关石油沥青性质描述正确的是( )

A.石油沥青的技术性质只包括塑性、温度敏感性和大气稳定性

B.塑性越好,则延度越小

C.软化点越低,则温度敏感性越强

D.质量损失率越大,则大气稳定性越差

E.质量损失率越大,则大气稳定性越好

答案：CD

83.下列关于冲击韧性的叙述,合理的是( )。

A.冲击韧性指标是通过对试件进行弯曲试验来确定的

B.使用环境的温度影响钢材的冲击韧性

C.钢材的脆性临界温度越低,说明钢材的低温冲击韧性越好

D.对于承受荷载较大的结构用钢,必须进行冲击韧性检验

答案：BC

84.测定水泥的安定性的方法有( ) .

A.沸煮法

B.维勃稠度法

C.坍落度法

D.雷氏夹法

E.针入度法

答案：AD

85.对硬化砂浆的要求包括( )

A.强度

B.粘结力

C.必须加入外加剂

D.基层必须是混凝土

E.基层必须先抹灰

答案：AB

86.提高混凝土耐久性,可采取以下措施( )

A.采用水化热高的水泥

B.采用湿热处理

C.降低水灰比

D.加入外加剂、掺合料

E.增大水灰比

答案：BCD

87.下列哪些是改善和易性的措施()

A.提高砂率

B.采用较粗砂、石

C.改善砂、石级配

D.掺用减水剂和引气剂

E.适当调整水泥浆用量

答案：CDE

88.下列叙述正确的是( )

A.石灰可用于拌制石灰砂浆

B.石灰浆可单独使用

C.石灰熟化成粉末状后,储藏与运输都不需要防潮

D.在干燥的空气中,石灰硬化加快

E.拌制石灰浆时,为使其快速硬化,可加入少量水泥

答案：ADE

89.水泥的凝结硬化与( )有关

A.体积

B.质量

C.拌合水量

D.细度

E.养护时间

答案：CDE

90.材料含水会使( )

A.强度降低

B.粘性增大

C.导热性增大

D.堆积密度增大

E.体积膨胀

答案：ACD

三、判断题

91.将某种含孔的材料置于不同湿度的环境中,分别测定其密度,其中以干燥条件下的密度为最小。

答案：错误

92.用高强度等级水泥配制低强度混凝土时,可掺入适量掺合料来改善和易性,提高密实性。

答案：正确

93.两种砂的细度模数相同,则二者的级配也一定相同。

答案：错误

94.碎石混凝土的强度高于卵石混凝土的强度,但其拌合物的流动性要小些。

答案：正确

95.水泥的主要原材料有石灰石、页岩、铁质材料。

答案：正确

96.硅酸盐水泥熟料矿物组成中,硅酸三钙和硅酸二钙的总含量一般高于70%。

答案：正确

97.水泥熟料中的氧化镁和三氧化硫也是需要控制含量的。

答案：正确

98.矿渣硅酸盐水泥的泌水性大,施工时应加强潮湿养护,以免出现裂纹。

答案：正确

99.水泥用量过多时,将使混凝土的性能降低。

答案：正确

100.在混凝土中加入减水剂,既可以减少水泥用量,又可以提高混凝土强度,还可以增加混凝土的流动性。

答案：正确

101.气硬性胶凝材料只能在空气中硬化,而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。

答案：错误

102.早期强度要求高的混凝土工程中,应优选粉煤灰水泥。

答案：错误

103.按规定,硅酸盐水泥的初凝时间不低于45分钟。

答案：正确

104.欠火石灰与过火石灰对工程质量产生的后果是一样的。

答案：错误

105.在通常的硬化条件下,石灰的干燥收缩值大,这是它不宜单独生产石灰制品和构件的主要原因。

答案：正确